附件2

**三氧化二铝等2种扩大使用范围或使用量的**

**食品接触材料及制品用添加剂**

一、三氧化二铝

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 中文 | 三氧化二铝 |
| 英文 | Aluminum Oxide |
| CAS号 | 1344-28-1 |
| 扩大的使用范围 | 塑料、涂料、油墨、纸张、橡胶 |
| 最大使用量/% | 塑料：按生产需要适量使用；涂料：17；油墨：2；纸张：2；橡胶：2。 |
| 特定迁移限量（SML）/（mg/kg） | — |
| 最大残留量（QM）/（mg/kg） | — |
| 备注 | — |

二、氢化蓖麻油乙酸单甘油酯

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 中文 | 氢化蓖麻油乙酸单甘油酯 |
| 英文 | Glycerides, castor-oil-mono,hydrogenated, acetates |
| CAS号 | 736150-63-3 |
| 其他名称 | 氢化蓖麻油醋酸单甘油酯;Octadecanoic acid; 1-(12-acetyloxy)-,2,3-bis(acetyloxy)propyl ester; 1-(12-acetoxystearoyl)-2,3-diacetyl glycerol |
| 使用范围 | 塑料 |
| 扩大的最大使用量/ % | 聚氯乙烯（PVC）：50 |
| 特定迁移限量（SML）/（mg/kg） | — |
| 最大残留量（QM）/（mg/kg） | — |
| 备注 | 所生产的PVC材料及制品用于接触水性食品、酸性食品和乙醇含量不超过15%（体积比）的食品，且使用温度应低于74℃。 |