2020年儿童鞋产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于2020年儿童鞋产品质量广西监督抽查，针对特殊情况的广西专项抽查、县级以上地方市场监督管理部门组织的地方监督抽查可参照执行。监督抽查产品范围包括一般穿着的儿童皮凉鞋、儿童皮鞋、儿童旅游鞋、布面童胶鞋。

本细则内容包括产品分类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 1 | 103 | 103.5 |
| 分类名称 | 日用及纺织品 | 鞋类 | 童鞋 |

表1  产品分类及代码

2.2 产品种类

本细则涉及产品种类：儿童皮凉鞋、儿童皮鞋、儿童旅游鞋、布面童胶鞋。

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

下列术语和定义适用于本规范。

婴幼儿鞋：鞋号不大于170mm，供3周岁及以下婴幼儿穿用的鞋。

儿童鞋：鞋号大于170mm，但不大于250mm，供3周岁以上至14周岁儿童穿用的鞋。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 30585    儿童鞋安全技术规范

GB 25036    布面童胶鞋

GB 25038    胶鞋健康安全技术规范

QB/T 2880   儿童皮鞋

QB/T 4546   儿童皮凉鞋

QB/T 4331   儿童旅游鞋

相关的法律法规、部门规章和规范

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案有效期内现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一款式、同一批次、同货号、同颜色的产品。

5.2 抽样方法、基数及数量

5.2.1 抽样方法

在市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。检验样品以生产或销售标价购买，保留购买发票或收据凭证，备用样品由销售者先行无偿提供。

5.2.2 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3 抽样数量

抽取样品数为3双，其中2双作为检验样品，1双为备用样品。

5.2.4 注意事项

抽样人员应先在抽取的所有样品上分别签名（要确保签名部位对样品检测结果不产生影响，样品上不便签字的，在样品包装上签字），再对加贴封条前后样品进行拍照。样品加贴封条前，对样品签名部位、产品外观、产品包装及标识、产品合格证（如不破坏原包装能取到时）等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、产品等级、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观、产品包装及标识、产品合格证（如能取到时）以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

5.3 样品处置

5.3.1检样和备样应分别签封，并在封条与样品处或样品外包装处进行骑缝签名。为保证样品的真实性，要有相应的防拆封措施，并保证封条在运输过程中不会破损。检验样品带回承检机构，备用样品封存于受检单位。

5.3.2抽取的样品按运输条件进行包装，以保证在运送和保存时不受重压、潮湿、雨淋、暴晒或与油及酸、碱等腐蚀性物质接触。

5.3.3如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，同时应有相应影像记录。5.4 抽样单

5.4.1 流通领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录被抽查受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录被抽查企业所抽产品的销售单价，以元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获取，并经受检单位确认。

5.4.2 网络抽样

对电子商务经营者销售的本行政区域内的生产者生产的产品和本行政区域内的电子商务经营者销售的产品进行抽样时，可以以消费者的名义买样。

进行网络抽样的，应当记录抽样人员以及付款账户、注册账号、收货地址、联系方式等信息。抽样人员应当通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录等。

抽样人员购买的样品应当包括检验样品和备用样品。

抽样人员收到样品后，应当通过拍照或者录像的方式记录拆封过程，对寄递包装、样品包装、样品标识、样品寄递情形等进行查验，对检验样品和备用样品分别封样，并将检验样品和备用样品携带或者寄递至检验机构进行检验。

抽样人员应当根据样品情况填写抽样文书。抽样文书经抽样人员签字并加盖抽样单位公章后，与监督抽查通知书一并寄送被抽样销售者。抽样机构执行买样任务的，还应当寄送组织监督抽查的市场监督管理部门出具的授权委托书复印件。

6 检验要求

6.1 产品质量检验项目及重要程度分类

6.1.1 儿童鞋产品检验项目及重要程度分类详见表2-4。

表2 儿童旅游鞋检测项目及重要程度分类

| 序号 | 检测项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b | C类c |
| 1 | 标识 | QB/T 4331 | QB/T 2673 |  |  | ● |
| 2 | 帮底剥离强度或 底墙与帮面剥离强度 | QB/T 4331 | GB/T 3903.3 |  | ● |  |
| 3 | 成鞋耐折性能 | QB/T 4331 | GB/T 3903.1 |  | ● |  |
| 4 | 外底耐磨性能 | QB/T 4331 | GB/T 3903.2 |  | ● |  |
| 5 | 外底硬度 | QB/T 4331 | GB/T 3903.4 |  | ● |  |
| 6 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 4331 | QB/T 2882 |  | ● |  |
| 7 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB 30585 | GB/T 22807 | ● |  |  |
| 8 | 可分解有害芳香胺染料 | GB 30585 | GB/T 19942 GB/T 17592 | ● |  |  |
| 9 | 甲醛 | GB 30585 | GB/T 19941 GB/T 2912.1 | ● |  |  |
| 10 | 重金属总量 （砷、铅、镉） | GB 30585 | QB/T 4340 | ● |  |  |
| 11 | 邻苯二甲酸酯 | GB 30585 | ISO/TS 16181 | ● |  |  |
| 注1：a极重要质量项目，b重要质量项目；c次重要质量项目。 注2： 婴幼儿旅游鞋不测成鞋耐折性能、外底耐磨性能。 |  |  |  |  |  |  |

表3 儿童皮鞋检测项目及重要程度分类

| 序号 | 检测项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b | C类c |
| 1 | 标识 | QB/T 2880 | GB/T 2673 |  |  | ● |
| 2 | 耐折性能 | QB/T 2880 | GB/T 3903.1 |  | ● |  |
| 3 | 耐磨性能 | QB/T 2880 | GB/T 3903.2 |  | ● |  |
| 4 | 剥离强度 | QB/T 2880 | GB/T 3903.3 |  | ● |  |
| 5 | 外底硬度 | QB/T 2880 | GB/T 3903.4 |  | ● |  |
| 6 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2880 | QB/T 2882 |  | ● |  |
| 7 | 钢勾心硬度 | GB/T 28011 QB/T 2880 | GB/T 230.1 |  | ● |  |
| 8 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB 30585 | GB/T 22807 | ● |  |  |
| 9 | 可分解有害芳香胺染料 | GB 30585 | GB/T 19942 GB/T 17592 | ● |  |  |
| 10 | 甲醛 | GB 30585 | GB/T 19941 GB/T 2912.1 | ● |  |  |
| 11 | 重金属总量 （砷、铅、镉） | GB 30585 | QB/T 4340 | ● |  |  |
| 12 | 邻苯二甲酸酯 | GB 30585 | ISO/TS 16181 | ● |  |  |
| 注1：a极重要质量项目，b重要质量项目；c次重要质量项目。 注2： 婴幼儿鞋不测2-6项。 |  |  |  |  |  |  |

表3 儿童皮凉鞋检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检测项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b | C类c |
| 1 | 标识 | QB/T 4546 | QB/T2673 |  |  | ● |
| 2 | 耐折性能 | QB/T 4546 | GB/T 3903.1 |  | ● |  |
| 3 | 耐磨性能 | QB/T 4546 | GB/T 3903.2 |  | ● |  |
| 4 | 帮底剥离强度 | QB/T 4546 | GB/T 3903.3 |  | ● |  |
| 5 | 外底硬度 | QB/T 4546 | GB/T 3903.4 |  | ● |  |
| 6 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 4546 | QB/T 2882 |  | ● |  |
| 7 | 钢勾心硬度 | GB/T 28011 QB/T 4546 | GB/T 230.1 | ● |  |  |
| 8 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB 30585 | GB/T 22807 | ● |  |  |
| 9 | 可分解有害芳香胺染料 | GB 30585 | GB/T 19942 GB/T 17592 | ● |  |  |
| 10 | 甲醛 | GB 30585 | GB/T 19941 GB/T 2912.1 | ● |  |  |
| 11 | 重金属总量 （砷、铅、镉） | GB 30585 | QB/T 4340 | ● |  |  |
| 12 | 邻苯二甲酸酯 | GB 30585 | ISO/TS 16181 | ● |  |  |
| 注1：a极重要质量项目，b重要质量项目；c次重要质量项目。 注2： 婴幼儿鞋不测2-6项。 |  |  |  |  |  |  |

表4 布面童胶鞋检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检测项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b | C类c |
| 1 | 标识 | GB 25036 | HG/T 2403 |  |  | ● |
| 2 | 外底硬度 | GB 25036 | GB/T 531 |  | ● |  |
| 3 | 磨耗量 | GB 25036 | GB/T 1689 |  | ● |  |
| 4 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | GB 25036 | QB/T 2882 |  | ● |  |
| 5 | 游离甲醛 | GB 25036 | GB/T 2912.1 | ● |  |  |
| 6 | 可分解有害芳香胺染料 | GB 25036 | GB/T 17592 | ● |  |  |
| 7 | 重金属总量 （砷、铅、镉） | GB 25036 | GB/T 17593.1 GB/T 17593.2 GB/T 17593.4 | ● |  |  |
| 注1：a极重要质量项目，b重要质量项目；c次重要质量项目。 注2： 鞋号≤125时，磨耗量、硬度不做考核。 |  |  |  |  |  |  |

注1： 极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。次重要质量项目是指标识、标签、标注等不影响产品质量性能和安全使用的指标。

6.2 检验应注意的问题

6.2.1单项化学检测项目应在同一双鞋上取样检测，不可从多个样品中剪取后合为一个试样。

6.2.2 若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应按明示的质量要求判定；

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7 判定原则

7.1 当产品所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年儿童鞋产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

7.2 当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年儿童鞋产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格（属于严重不合格（当存在A类项目不合格时））。”  其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明:该产品本次监督抽查检验符合xx标准号《企业标准名称》要求，不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定为不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录、电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9 附则

本细则编制单位:华测检测认证集团股份有限公司。

本细则由广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处（食品安全抽检监测处）管理。