### 2020年钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件

### 产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件产品质量广西监督抽查，针对特殊情况的广西专项监督抽查、县级以上地方市场监管部门组织的地方监督抽查可参照执行。监督抽查产品范围：钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件产品。本细则内容包括范围、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理复检、附则。

2 企业规模划分

根据钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件产品行业的实际情况，生产企业规模按照国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法》划分。见表1。

表1企业生产规模划分方法

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |

注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档。

3 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 3683-2011 橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型 规范

相关的法律法规、部门规章和规范

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案有效期内现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

4 抽样

4.1 抽样型号或规格

抽样型号或规格应符合GB/T 3683-2011的规定，优先抽取企业主导产品的型号规格。

4.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

4.2.1 抽样方法

在企业的成品库房、生产车间成品区随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品。随机数一般可使用随机数表、骰子、计算器、扑克牌等方法产生。

4.2.2 抽样基数

在企业的成品库房、生产车间成品区或市场抽样时，抽样基数应不小于抽样数量。

4.2.3 抽样数量

在生产企业或市场上抽样时，抽样数量为每个规格为32根（每根长度不少于1m），其中16根作为检验样品，16根作为备用样品。

4.2.4注意事项

抽样人员应先在抽取的所有样品包装上分别签名（要确保签名部位对样品检测结果不产生影响），再对加贴封条前后样品进行拍照。样品加贴封条前，对样品签名部位、产品外观、产品铭牌/商标（如有时）、产品合格证等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观、产品铭牌/商标（如有时）、产品合格证以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

4.3 样品处置

4.3.1应当对检验样品和备用样品分别签封，采用纸箱等包装材料进行包装，并在包装箱所有封口处加贴封条，在封条与包装箱处进行骑缝签名。同时在封条上标注出检验样品或备用样品。为保证样品的真实性，要有相应的防拆封措施，并保证封条在运输过程中不会破损。生产领域及流通领域中抽取的检样由抽样人员带回检验机构，备样封存在被抽查企业。

4.3.2抽取的样品按运输条件进行包装，以保证在运送和保存时不受重压、潮湿、雨淋、暴晒或与油及酸、碱等腐蚀性物质接触。

4.3.3如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，同时应有相应影像记录。

4.4　抽样单

4.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件营业收入，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际营业收入，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及企业人员双方签字。

4.4.2流通领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录被抽查受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录被抽查企业所抽产品的销售单价，以万元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获取，并经生产企业确认。

5 检验要求

5.1 检验项目及相关检测依据见表2。

表2  钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件检验项目和检测依据

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 软管内径、软管外径 | GB/T 3683-2011 | GB/T 9573-2013 |  | ● |
| 2 | 验证压力试验 | GB/T 3683-2011 | GB/T 5563-2013 |  | ● |
| 3 | 最小爆破压力 | GB/T 3683-2011 | GB/T 5563-2013 |  | ● |
| 4 | 最大工作压力下的长度变化 | GB/T 3683-2011 | GB/T 5563-2013 |  | ● |
| 5 | 软管组合件的泄漏 | GB/T 3683-2011 | GB/T 5563-2013 |  | ● |
| 6 | 低温曲挠性能 | GB/T 3683-2011 | GB/T 5565.2-2017 |  | ● |
| 7 | 耐真空性能 | GB/T 3683-2011 | GB/T 5567-2013 |  | ● |
| 8 | 耐臭氧性能 | GB/T 3683-2011 | GB/T 24134-2009 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

5.2 检验注意事项

5.2.1若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.2.2检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。备用样品应该贮存在阴凉、干燥、安全、避光处，在整个保存期间应保证签封完整无损。

6   判定原则

6.1当产品全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据XXXX[xxxx]xx号文中《2020年钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”
6.2当产品不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据XXXX[xxxx]xx号文中《2020年钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明:该产品本次监督抽查检验符合xx标准号《企业标准名称》要求，不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

7  异议处理

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

7.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

7.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

8  附则

本细则编写单位：柳州市质量检验检测研究中心。

本细则由广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处（食品安全抽检监测处）管理。