2020年玻璃产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本实施细则适用于玻璃产品质量广西监督抽查，针对特殊情况的广西监督专项抽查、县级以上地方市场监管部门组织的地方监督抽查可参照执行。监督抽查产品范围包括钢化玻璃、夹层玻璃。本实施细则内容包括产品分类、术语和定义、企业产品销售规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2 产品分类

2.1根据钢化玻璃标准，将钢化玻璃产品分为以下种类，见表1。

表1钢化玻璃产品分类

| 序号 | 产品类别 | 产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢化玻璃 | 垂直法钢化玻璃 | / |
| 2 |  | 水平法钢化玻璃 | / |

2.2根据夹层玻璃标准，将夹层玻璃产品分为以下种类，见表2。

表2夹层玻璃产品分类

| 序号 | 产品类别 | 产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夹层玻璃 | 平面夹层玻璃 | 按形状分类 |
| 2 |  | 曲面夹层玻璃 |  |
| 3 |  | Ⅰ类夹层玻璃 | 按霰弹袋冲击性分类 |
| 4 |  | Ⅱ-1类夹层玻璃 |  |
| 5 |  | Ⅱ-2类夹层玻璃 |  |
| 6 |  | Ⅲ类夹层玻璃 |  |

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

钢化玻璃:经热处理工艺之后的玻璃。其特点是在玻璃表面形成压应力层，机械强度和耐热冲击强度得到提高，并具有特殊的碎片状态。

夹层玻璃：是玻璃与玻璃和/或塑料等材料,用中间层分隔并通过处理使其粘结为一体的复合材料的统称。

中间层：介于两层玻璃和/塑料等材料之间起分隔和粘结作用的材料，使夹层玻璃具有诸如抗冲击、阳光控制、隔音等性能。

4 企业规模划分

按照国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法》划分。见表3。

表3企业钢化玻璃生产规模划分方法

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |

注: 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

5 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃》

GB 15763.3-2009《建筑用安全玻璃 第 3 部分：夹层玻璃》

相关的法律法规、部门规章和规范

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

6 抽样

6.1抽样型号或规格

钢化玻璃：抽取样品应为同一原材料、同一厚度、同一批次、玻璃公称厚度≥3mm且≤10mm的任意一种厚度的产品。

夹层玻璃：抽取样品应为同一结构（构成夹层玻璃的各层的材质、厚度及颜色均相同）、同一中间层种类的平面夹层玻璃产品。

6.2抽样方法、基数、数量及注意事项

6.2.1钢化玻璃：

1)从企业的成品库内(包括成品堆放区)或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品,抽样基数大于26块，采用简单随机抽样法抽取样品8块。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2)因钢化玻璃不可切裁，标准中要求的特定规格的试样由企业采用与抽查产品相同材料、相同工艺条件现场制作的方式提供。制作的试样数量可大于等于抽样数，企业对试样进行自检并提供质量检验合格证明,抽样人员在其自检合格的试样中随机抽取样品。

3)抽查样品的规格、数量见下表4。在流通领域抽样时，仅抽取碎片状态检验样和备用样，抽样基数满足抽样数量即可。

表4建筑用钢化玻璃产品抽查样品规格数量

| 序号 | 检验项目 | 样品规格 | 抽样方法 | 样品数量/块 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检验样 | 备用样 | 小计 |
| 1 | 碎片状态 | 每块玻璃面积不应小于0.5m2 | 随机抽取产品 | 4 | 4 | 8 |
| 2 | 抗冲击性 | 610mm×610mm | 现场制作 | 12 | 12 | 24 |
| 3 | 表面应力 |  |  |  |  |  |
| 4 | 霰弹袋冲击性能 | 1930mm×864mm |  | 4 | 4 | 8 |

注：检验样和备用样均包括了标准允许追加试验的样品。

6.2.2夹层玻璃：

1)当抽查产品能够切裁时,从企业的成品库内(包括成品堆放区)或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品,抽样基数对应总面积应不少于20m2。采用简单随机抽样法抽取产品，抽取的产品数量应保证企业现场能够将产品改切成尺寸为610mm×610 mm的试样24块,300mm×300mm的试样27块,300mm×76mm的试样12块,其中切割300mm×300mm的试样时要至少保证有一边为产品原边的一部分并需在每块试样上用记号笔标记出原始边或新切割边的位置。随机数一般可使用随机数表骰子或扑克牌等方法产生。

同时,由企业采用与抽查产品相同材料、相同结构、相同工艺条件现场制作方式提供尺寸为1930mm×864mm的试样8块。

2)当抽查产品不能切裁时(如构成夹层玻璃的单片玻璃中有1片或多片为钢化玻璃等情况),采用与日常批量产品相同材料、相同结构、相同工艺条件现场制作方式提供全部抽查试样。

3)制作的试样数量可大于等于抽样数,企业对试样进行自检并提供质量检验合格证明,抽样人员在其自检合格的试样中随机抽取样品。

4)抽查样品的规格、数量见表5。在流通领域抽样时,如果抽查产品能够切裁,仅抽取厚度偏差、耐热性、耐湿性、耐辐照性检验样和备用样,抽样基数满足抽样数量即可。如果抽查产品不能切裁,则不进行抽样。

表5 建筑用夹层玻璃产品抽查样品规格数量

| 序号 | 检验项目 | 样品规格/mm | 样品数量/块 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检验样 | 备用样 | 小计 |
| 1 | 厚度偏差 | 300×300 | 3 | / | 3 |
| 2 | 耐热性 | 300×300 | 6 | 6 | 12 |
| 3 | 耐湿性 | 300×300 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | 耐辐照性 | 300×76 | 6 | 6 | 12 |
| 5 | 落球冲击剥离性能 | 610×610 | 12 | 12 | 24 |
| 6 | 霰弹袋冲击性能 | 1930×864 | 4 | 4 | 8 |

注：1检验样和备用样均包括了标准允许追加试验的样品。

2因厚度偏差试验后样品无破坏，复检时采用原样进行检验。

6.2.3注意事项

1）抽取的样品应当是有产品质量检验合格证明或者以其它形式表明合格的产品，其保质期应满足检验及异议处理时间要求。

2）抽样人员应对抽查样品的状态、产品库存及其他可能影响抽查结果的情况采取拍照等方式进行现场取证，现场取得的影像证据应包括：企业厂门照片、营业执照照片、抽样人员从样品堆中取样照片（需大致反映抽样基数）、产品外观照片、封样后样品外观照片和封条近照、封样样品和抽样人员和被抽查企业抽样文书签名人员的合照、抽样单照片、样品外包装照片、组织监督抽查部门要求的其他资料。

3）建筑用夹层玻璃抽样时，根据产品种类在抽样单规格型号后括号注明“钢化”（建筑用钢化夹层玻璃）或“普通”（建筑用普通夹层玻璃）。同时在抽样单备注栏注明抽查产品对应的CCC证书中霰弹袋冲击性能的类别（Ⅱ-1类/Ⅱ-2类/Ⅲ类/Ⅰ类）。

4）对于三层原片以上（含三层）产品，原材料总厚度超过24mm及使用钢化玻璃作为原片的建筑用夹层玻璃，不需要抽取“厚度偏差”项目样品（300mm×300mm 3块），同时不检测“厚度偏差”项目。

6.3 样品处置

6.3.1 抽取的样品在抽样现场立即封样，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。在每块样品的右上角贴上封样单(标签),封样单由抽样人员、企业有关人员签字,并在封样单上标注检验样和备用样；检验机构接收样品时，应仔细查验，以保证样品的真实性。检验样品带回承检机构，备用样品封存于受检单位。

6.3.2检验样品及备用样品应分别封样,在封样单及样品玻璃上骑缝加盖抽样章,以防样品被调换。同时要求企业在玻璃与玻璃之间、玻璃与包装物之间采取防护措施,防止玻璃的破损和玻璃表面的划伤。

6.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的玻璃产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

7检验要求

7.1检验项目见表6和表7。

表6钢化玻璃检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 抗冲击性 | GB 15763.2-2005 | GB 15763.2-2005 | ● |  |
| 2 | 碎片状态 | GB 15763.2-2005 | GB 15763.2-2005 | ● |  |
| 3 | 霰弹袋冲击性能 | GB 15763.2-2005 | GB 15763.2-2005 | ● |  |
| 4 | 表面应力 | GB 15763.2-2005 | GB 15763.2-2005 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表7夹层玻璃检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 厚度偏差（适用时） | GB 15763.3-2009 | GB 15763.3-2009 |  | ● |
| 2 | 耐热性 | GB 15763.3-2009 | GB 15763.3-2009 | ● |  |
| 3 | 耐湿性 | GB 15763.3-2009 | GB 15763.3-2009 | ● |  |
| 4 | 耐辐照性 | GB 15763.3-2009 | GB 15763.3-2009 | ● |  |
| 5 | 落球冲击剥离性能 | GB 15763.3-2009 | GB 15763.3-2009 | ● |  |
| 6 | 霰弹袋冲击性能 | GB 15763.3-2009 | GB 15763.3-2009 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

8 判定原则

8.1钢化玻璃单项判定：

8.1.1 碎片状态检验结果判定

4块样品进行试验，4块样品均符合规定，判定为该项合格，否则判定为该项不合格。

8.1.2 抗冲击性检验结果判定

6块样品进行试验,样品破坏数不超过1块,判定为该项合格;多于或等于3块判定为该项不合格；破坏数为2块时,再追加6块抽检样品进行试验,6块全部不破坏判定为该项合格,否则判定为该项不合格。

8.1.3霰弹袋冲击性能检验结果判定

4块样品进行试验，4块样品均符合规定，判定为该项合格，否则判定为该项不合格。

8.1.4 表面应力检验结果判定

3块样品进行试验，3块样品全部符合规定,判定为该项合格,2块样品不符合则判定该项不合格；当1块样品不符合时，再追加3块样品检验,如果3块样品全部符合规定则判定该项合格,否则判定该项不合格。

8.2夹层玻璃单项判定：

8.2.1厚度偏差检验结果判定

3块试样全部符合要求，判定为该项合格，否则判定为该项不合格。

8.2.2耐热性、耐湿性、耐辐照性检验结果判定

3块试样全部符合要求时为合格，1块符合时为不合格。当2块试样符合要求时,追加3块新试样重新进行试验，3块全部符合要求时为合格。

8.2.3落球冲击剥离性能检验结果判断

5块或5块以上试样符合时为合格，3块或3块以下符合时为不合格。当4块试样符合时，追加6块试样重新进行试验，6块试样全部符合时为合格。

8.2.4霰弹袋冲击性能检验结果判定

4块试样均应未破坏和/或安全破坏，判定为该项合格，否则判定为该项不合格。

8.3综合判定

8.3.1经检验，若被抽产品所有检验项目全部合格，检验报告中的检验结论表述为:“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年玻璃产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合GBxxxx-xxxx《xxxxxxxx》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格”。

8.3.2经检验，若被抽产品有一项及以上不合格，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年玻璃产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合GBxxxx-xxxx《xxxxxxxx》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格”。

9  异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

10  附则

本细则编写单位：重庆市计量质量检测研究院。

本细则由广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处（食品安全抽检监测处）管理。