2020年塑胶跑道产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本实施细则适用于塑胶跑道产品质量广西监督抽查，针对特殊情况的广西监督专项抽查、县级以上地方市场监管部门组织的地方监督抽查可参照执行。监督抽查产品范围包括固体原料、非固体原料、体育用人造草、合成材料面层成品。本实施细则内容包括产品分类、术语和定义、企业产品销售规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2 产品分类

2.1产品分类及代码见表1 。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | XX | XX | XX |
| 分类名称 |  |  |  |

2.2 产品种类

产品种类列举见表2。

表2  产品种类

| 产品种类 | 包含产品列举 |
| --- | --- |
| 合成材料面层原料 | 固体原料、非固体原料 |
| 合成材料面层成品 | 现浇型面层、预制型面层、人造草面层样 |

- 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

- 企业规模划分

按照国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法》划分。

表3  企业生产规模划分方法

| 行业名称 | 指标名称 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 从业人员(X)/人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 |
|  | 销售额(Y)/万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 |

注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档。

- 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》

GB/T 20394-2019《体育用人造草》

相关的法律法规、部门规章和规范

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案有效期内现行有效的企业标准及产品明示质量要求

- 抽样

  - 抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。优先抽取企业的主流型号规格产品。

6.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

6.2.1 抽样方法、数量

6.2.1.1合成材料面层原料样品

a、应对每次进场的原料取样，同一批次同一规格原料取一组样品。非固体原料每组取样量不少于250mL，多组分非固体原料按配比取样，配比最小的组分取样量应不少于50mL。预制型面层和人造草面层样品规格不小于300mm×400mm×实际厚度，其他固体原料每组取样量不少于500g。

b、非固体原料在充分搅拌均匀后装入洁净干燥的玻璃瓶或其他不会导致化学污染的容器中密封保存，多组分非固体原料应将各组分单独取样包装。固体原料取样后装入聚乙烯或聚四氟乙烯袋密封保存。

6.2.1.2合成材料面层成品样品

铺装现场裁取、挖取或平行制备的合成材料面层样品规格不小于300mm×400mm×实际厚度，取样后装入聚乙烯或聚四氟乙烯袋密封保存。

a、现浇型面层样品

物理机械性能及无机填料含量检测用样品应在合成材料面层现场铺装的同时平行制备，平行样的制备配方、工艺和厚度应与现场施工相同；样品数量不少于3块，其中1块作为检测用样，其余作为复验备样。必要时，可在铺装完成后的场地上挖取样品。

有害物质限量及气味检测用样品应在合成材料面层铺装后14天~28天内直接从运动场地上挖取一块样品。

b、预制型面层和人造草面层样品

物理机械性能及无机填料和高聚物含量检测用样品应在现场裁取未铺装的合成材料面层，取样数量不少于3块，其中1块作为检测用样，其余作为复验备样。必要时，应在铺装完成后的运动场地上挖取样品，挖取的人造草面层样品应不带胶粘剂。

有害物质限量及气味检测用样品应在合成材料面层铺装后14天～28天内直接从运动场地上挖取一块样品。铺装后现场挖取的预制型面层样品按合成材料面层成品的要求进行检验；铺装后现场挖取的人造草面层样品中的填充颗粒按合成材料面层固体原料的要求进行检验，去除填充颗粒后的人造草面层按合成材料面层成品的要求进行检验。

6.2.2 抽样基数

应为抽查同品质、型号或同规格、同款式、同一批次的产品。抽样基数满足抽样数量即可。

6.2.3 注意事项

抽样人员应在加贴封条前后对抽取的样品进行拍照。样品加贴封条前，对产品外观、产品标识、产品合格证等三个方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的生产单位、生产地址、产品型号规格、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（外观、产品标识、产品合格证、加贴封条的样品等照片）纳入报告中。固体颗粒要明确颗粒用途，并在抽样单中标明备注。

6.3 样品处置

6.3.1 对抽取的样品，在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，由抽样人与被抽查企业相关人员签字，当场对样品的桶口或瓶口密封，为保证样品的真实性，要有相应的防拆封措施，并保证封条在运输过程中不会破损。封条上至少要有产品名称和牌号、抽样日期、抽样人签字、被抽查企业代表签字和盖章以及抽样单位公章等相关信息。检验样品带回承检机构，备用样品封存于受检单位。

6.3.2 抽取的样品按运输条件包装好，生产领域及流通领域中抽检的检验样品由抽样人员带回检验机构，备样封存在受检单位。运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。

6.3.3样品送达实验室后，应在温度为（25±5）℃的室内环境带包装保存，原料样品应在送到实验室后14天内开始检测，成品样品应在合成材料面层铺装完毕后14天～60天内开始检测。

6.3.4 凡在流通领域抽样的，检验机构应按受检单位提供的信息填写抽样单，让受检单位签字盖章。条件具备时，受检单位还要提供所抽样品的生产企业信息并盖章确认。

6.4 抽样单

应按有关规定准确、完备填写抽样单，抽样单上企业名称应严格按照企业营业执照填写。抽样单填写完毕后，由组织单位执法人员、抽样人员、及被抽查企业有关人员三方共同签字，并由被抽查企业在抽样单注明“以上信息已经我单位确认，对抽样无异议” 并加盖被抽查企业公章或按手印。

- 检验要求

7.1 检验项目

表5 固体原料（防滑颗粒、填充颗粒、铺装前的预制型面层和人造草）检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 18种多环芳烃总和 | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 附录B | ● |  |
| 2 | 苯并[a]芘 |  | GB 36246-2018 附录B | ● |  |
| 3 | 可溶性铅 |  | GB/T 23991 | ● |  |
| 4 | 可溶性镉 |  | GB/T 23991 | ● |  |
| 5 | 可溶性铬 |  | GB/T 23991 | ● |  |
| 6 | 可溶性汞 |  | GB/T 23991 | ● |  |
| 7 | 气味等级c |  | GB 36246-2018 附录J |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 c 仅人造草面层填充用合成材料颗粒适用此项 |  |  |  |  |  |

表6非固体原料（胶粘剂、现浇型面层用预聚体、多元醇树脂组分）检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 附录A | ● |  |
| 2 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP)总和 |  | GB 36246-2018 附录A | ● |  |
| 3 | 短链氯化石蜡（C10-C13） |  | GB 36246-2018 附录G | ● |  |
| 4 | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和 |  | GB/T 18446 | ● |  |
| 5 | 挥发性有机化合物 |  | GB/T 23986-2009 | ● |  |
| 6 | 游离甲醛 |  | GB 18583 | ● |  |
| 7 | 苯 |  | GB 18581-2009 | ● |  |
| 8 | 甲苯、二甲苯和乙苯总和 |  | GB 18581-2009 | ● |  |
| 9 | 可溶性铅 |  | GB/T 23991 | ● |  |
| 10 | 可溶性铬 |  | GB/T 23991 | ● |  |
| 11 | 可溶性镉 |  | GB/T 23991 | ● |  |
| 12 | 可溶性汞 |  | GB/T 23991 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表7体育用人造草检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 铅 | GB/T 20394-2019 | GB 6675.4-2014 | ● |  |
| 2 | 镉 |  | GB 6675.4-2014 | ● |  |
| 3 | 铬 |  | GB 6675.4-2014 | ● |  |
| 4 | 汞 |  | GB 6675.4-2014 | ● |  |
| 5 | 砷 |  | GB 6675.4-2014 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

7.2 检验应注意的问题

7.2.1检验过程中遇到样品失效或其他情况导致检验无法进行时，必须如实记录即时情况，并有充分的证实材料。

7.2.2检验工作完成后，样品应存在阴凉、干燥、避免阳光直射的安全处，避免样品产生光氧化反应，从而影响产品质量。

7.2.3若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8 判定原则

8.1 经检验，若被抽产品所有检验项目全部合格，检验报告中的检验结论表述为:“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年塑胶跑道产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合GBxxxx-xxxx《xxxxxxxx》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格”。

8.2 经检验，若被抽产品有一项及以上不合格，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年塑胶跑道产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合GBxxxx-xxxx《xxxxxxxx》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格”。

9 异议处理

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

10  附则

本细则编写单位：重庆市计量质量检测研究院。

本细则由广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处（食品安全抽检监测处）管理。